TERMO-FORMADO
# ¿Que es el Termo-formado?
El Termo-formado es el proceso mediante el cual las láminas de termoplásticos se moldean por la acción de temperatura y presión. La temperatura ayuda a reblandecer la lámina y mediante moldes ésta se prensa para adquirir la forma final.

# ETAPAS DEL PROCESO DE TERMO-FORMADO

## POSICIONAMIENTO

Consiste en sujetar firmemente la lámina en el bastidor de formado mediante pinzas.
## CALENTAMIENTO

Se reblandece la lámina a su respectiva temperatura de formado calentándola por tres diferentes métodos:
• Radiación Infrarroja.- Es el método más comúnmente utilizado para suministrar energía directa y uniforme a la lámina, además de emplearse para casos de materiales de bajo calibre. Se utilizan lámparas de radiación infrarroja para aplicar calor.
• Conducción.- Se utiliza en el método de formado de lámina atrapada y se realiza mediante una placa metálica porosa que se calienta y se mantiene en contacto con la lámina a formar.
• Convección.- Se emplea para láminas gruesas y consiste en circular aire previamente calentado en un horno para lograr el reblandecimiento de la lámina.

## FORMADO
Consiste en forzar a la lámina previamente sujetada y calentada a que tome los contornos del molde. Para ello se requiere.
- Vacío.- Por medio de una bomba se acciona el vacío que jala la lámina hacia la superficie del molde hasta lograr que se adhiera a él
- Presión.- Por medio de aire a presión se empuja la lámina hacia el molde hasta que se adhiera a él.
- Mecánico.- El formado mecánico es también llamado hembra-macho. Consiste en dos partes, en el cual el molde macho actúa como un pistón auxilian y es por medio del ensamble de ambos que se logra que la lámina reblandecida tome los contornos del molde.

## ENFRIAMIENTO
Se deja la pieza sostenida hasta que solidifique o bien, dependiendo de los requerimientos del proceso se activa el enfriamiento con flujo de agua para laminas de calibre delgado y con aire a presión o agua a presión para láminas de calibre grueso.

## DESMOLDEO
Después de enfriada la pieza se desmolda y desprende de las pinzas sujetadoras.

## CORTE DE DESPERDICIO
El corte de los partes innecesarias o no deseadas de las piezas se puede hacer por varios métodos, pero principalmente se usan dos:
- Troquelado.- Es un método automático que se utiliza con mayor frecuencia por su eficacia y rapidez. Se utiliza para láminas de calibre delgado y para la producción en serie.
- Suajado.- Es un metodo manual utilizado generalmente para laminas de calibre grueso y para producción no en serie.

En el termoformado de alta producción existen moldes que tienen adaptado en su superficie filos cortantes para cortar el desperdicio en el momento del formado y así evitar un paso mas de corte.

# TIPOS DE TERMO-FORMADO
En este termo-formado se involucran 3 elementos de los cuales depende el tipo de proceso a emplear.
- Lamina : Tipo de plástico
- Molde : Profundidad de la pieza
- Fuerza de Molde : Vacío, presión o mecánico
Estos 3 elementos se combinan y son los que nos definen el tipo de termo-formado a utilizar, de acuerdo a la cantidad que se desee obtener en el producto final, los procesos de termo-formado más comunes son:

## FORMADO A VACÍO DIRECTO
En este proceso se tiene solo un molde hembra sobre el cual se coloca la lámina previamente calentada y bajo de él se aplica vacío, para que la lámina baje y adquiera la forma final.
VENTAJAS:
- Sencillez en moldes
- Facilidad en procesamiento
- Bajo costo
DESVENTAJAS
- No se logra uniformidad en el espesor
- Profundidad limitada
- EL PVC rigido no se puede emplear
- Fondo y esquinas delgadas